## Slide 1
FIL-A-GEHR PPA®
Filaments for professional 3D printing
Technical Data
Data based on raw material
Printing Recommendations
Optimal Nozzle Temperature | 260 - 275 °C
Bed Temperature | 110 °C
Bedrock | Pertinax plate
Melt volume rate (MVR) ISO 1133 275 °C / 5 kg | 12 cm³ / 10 min
Notched Impact Strength (Charpy +23°) ISO 179 | 8 KJ / m²
Tensile Stress at Yield ISO 527 | 85 MPa
Tensile Modulus ISO 527 | 3000 MPa
Density ISO 1183 | 1180 kg / m³
Water absorption similar ISO 62 | 7 %
Moisture absorption similar ISO 62 | 2 %
Glass transition temperature ISO 11357 | 125 °C
Drying | 16 - 20 h 80 °C